INFORME TECNICO

PRODUCTO: LIMPIADOR / 041

DESCRIPCIÓN: LIMPIADOR DIELECTRICO PARA MOTORES ELÉCTRICOS PIEZAS.

CARACTERÍSTICAS:- N.I.N:9150-33-717-0318

Gran capacidad de disolución en frío. Disuelve más rápidamente y completamente que los disolventes a base de petróleo.

Se seca rápidamente sin dejar residuos aceitosos que pueden interferir la corriente eléctrica.

No inflamable.

Contiene disolventes que dentro de los clorinados presentan un índice bajo de toxicidad.

Puede usarse sin peligro en metales comunes incluido el Aluminio, ya que no es corrosivo.

MATERIAL 100% ACTIVO. No contiene destilados de petróleo.

ASPECTO...........................................LIQUIDO TRNASPARENTE

DENSIDAD.........................................1,32 K/L

VISCOSIDAD 25º................................0,86c.p

NO TIENE PUNTO DE INFLAMACIÓN

VOLÁTIL

Muy utilizado en operaciones de limpieza a bordo de buques. Puede utilizarse para:

1.- Limpiar generadores, motores, seccionadores, interruptores, contactos, y otros componentes eléctricos.

2.-Desengrasado en frío de piezas de motores y motores diesel.

3.-Para preparar superficies metálicas que se van a pintar.

4.-Para limpiar filtros y válvulas.

5.-Para limpiar máquinas de a bordo y grúas.

ENSAYOS DE CORROSIÓN COBRE METALES:

No ataca ningún metal en seco, no obstante, si están húmedas aumenta su poder de corrosión intrínseco. Pruebas efectuadas sobre: acero galvanizado, aluminio, magnesio, acero inoxidable, estaño, y otros metales y aleaciones con humedad de hasta 50 p.p.m han dado índice de penetración tan bajo que en un año seria de 0,5 m.m

ENSAYOS SOBRE AISLANTE:

Sin efectos nocivos sobre recubrimientos acrílicos o polivinílicos. Solubriliza ciertos barnices aislantes pero no habrá riesgo si se seca con aire antes de 3 minutos, como máximo, de haber realizado la limpieza.